Gredmann

PRODUCTION SPECIFICATION

MATERIAL 	: Tungsten Carbride Powder

GRADE			: GWC-20

Chemical Composition:

| WC | % | Balance |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Californium | % | 0.04 | Max |
| Arsenic | ppm | 500 | Max |
| Silicon | ppm | 500 | Max |
| Aluminum | ppm | 500 | Max |
| Antimony | ppm | 500 | Max |
| Lead | ppm | 100 | Max |
| Magnesium | ppm | 500 | Max |
| Tin | ppm | 100 | Max |
| Manganese | ppm | 500 | Max |
| Chromium | ppm | 500 | Max |
| Cobalt | ppm | 1500 | Max |
| Bismuth | ppm | 100 | Max |
| Calcium | ppm | 500 | Max |
| Vanadium | ppm | 500 | Max |
| Cadmium | ppm | 100 | Max |
| Copper | ppm | 100 | Max |
| Iron | ppm | 1000 | Max |
| Sulfur | ppm | 500 | Max |
| Phosphorus | ppm | 500 | Max |

Physical Properties:

Scott Density	: 46 g/cm3		± 1

Tapt Density    :  6 g/cm3		± 1

Particle distribution

Averaged size	: 2 microns		± 0.1