Gredmann

PRODUCTION SPECIFICATION

MATERIAL 	: Nickel Powder

GRADE			: 255

Chemical Composition:

Fe		: 0.01  	Max.

C		: 0.25	Max.

S		: 0.001	Max.

O		: 0.15	Max.

Other elements	: Trace

Nickel	: Balance

Physical Properties:

Tap Density	: 0.5 – 0.65 g/cc

Surface Area	: ~ 0.7 m2/g

Particle distribution

Averaged size	: 2.2 – 2.8 microns