Gredmann

PRODUCTION SPECIFICATION

# Product: Nickel Powder

## Grade: #123

Assay:			Nickel 				99.80% min.

Copper				0.003 max.

Iron					0.003 max.

Lead				0.002 max.

Zinc				0.002 max.

Cobalt				0.002 max.

Calcium				0.002 max.

Magnesium			0.002 max.

Particle size			: 	3 ~ 7 UM

Apparent Density	:	2.5 g/cm3